## Resistività comuni [modifica]

Nella seguente tabella sono riportate le resistività caratteristiche di alcuni materiali alla temperatura di 20 °C.
(10-6 Ωm = Ω·mm²/m)

| Materiale | Resistività (Ωm) |
| --- | --- |
| Argento | 0,0159 × 10-6 |
| Rame crudo | 0,0172 × 10-6 |
| Rame ricotto | 0,0178 × 10-6 |
| Oro | 0,0244 × 10-6 |
| Alluminio | 0,0282 × 10-6 |
| Tungsteno | 0,056 × 10-6 |
| Ottone | 0,07 × 10-6 |
| Ferro | 0,1 × 10-6 |
| Platino | 0,11 × 10-6 |
| Acciaio | 0,12 × 10-6 |
| Piombo | 0,22 × 10-6 |
| Nickelcromo (Una lega di nichel e cromo usata negli elementi riscaldanti) | 1,50 × 10-6 |
| Nitinol (Una lega a memoria di forma a base di nichel e titanio) | 0,80 × 10-6 |
| Carbonio | 35 × 10-6 |
| Germanio | 0,46 |
| Silicio | 640 |
| Vetro | tra 1010 e 1014 |
| Gomma dura | circa 1013 |
| Zolfo | 1015 |
| Quarzo fuso | 75 × 1016 |
| Pelle umana | circa 5,0 × 105 |

Osservando la tabella si può intuire perché il rame è ampiamente usato per realizzare cavi elettrici. Per il rame sono presenti due valori in quanto il rame crudo a fronte di una maggiore resistività presenta una maggiore resisteza meccanica ed è quindi usato per le linee elettriche. Al contrario il rame ricotto che presenta minor resistenza elettrica e meccanica è utilizzato per realizzare gli avvolgimenti dei motori e dei trasformatori. L'argento è leggermente migliore ma decisamente più costoso.