- FAETUBE HES15 - Silicone 1500V

- Elenco prodotti

- Fotografie

- Scheda Tecnica

- Allegati

- Links

DESCRIZIONE:
Guaina costituita da una calza in filato di vetro tipo E rivestita da un elastomero di silicone.

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:

Classe C - 55° C / + 230°C in servizio continuo

Può sopportare punte fino a 250° C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione d'isolamento standard: 1,5 Kv

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Buona tenuta alla maggior parte degli agenti chimici.

COLORI STANDARD: Rosso Mattone (altri colori a richiesta)

CARATTERISTICHE FISICHE:

- Ottima flessibilità

- Buona tenuta all'invecchiamento

- Buona tenuta alle vibrazioni

- Scarsa resistenza meccanica dell'elastomero di silicone.

- Buona aderenza dell'elastomero di silicone sulla calza di vetro

- Non propaga la fiamma

- Buona tenuta all'umidità

- Resistenza al fuoco UL 1441

OBJS2.E221010 FAET180 IS

| CODICE FAET | DESCRIZIONE | Ø INTERNO NOMINALE MM. | CONFEZIONE MT. | PREZZO AL MT. | Richiedi informazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0806805F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.0,5 | 0,5 | 200 | 0,130 |  |
| 0806808F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.0,8 | 0,8 | 200 | 0,130 |  |
| 0806810F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.1 | 1 | 200 | 0,130 |  |
| 0806815F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.1,5 | 1,5 | 200 | 0,150 |  |
| 0806820F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.2 | 2 | 200 | 0,160 |  |
| 0806825F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.2,5 | 2,5 | 200 | 0,210 |  |
| 0806830F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.3 | 3 | 200 | 0,240 |  |
| 0806835F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.3,5 | 3,5 | 200 | 0,280 | Richiedi informazioni |
| 0806840F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.4 | 4 | 200 | 0,370 |  |
| 0806850F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.5 | 5 | 100 | 0,410 |  |
| 0806860F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.6 | 6 | 100 | 0,480 |  |
| 0806870F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.7 | 7 | 100 | 0,560 |  |
| 0806880F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.8 | 8 | 100 | 0,630 |  |
| 0806890F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.9 | 9 | 100 | 0,740 |  |
| 0806920F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.12 | 12 | 100 | 1,110 |  |
| 0806940F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.14 | 14 | 100 | 1,360 |  |
| 0806960F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.16 | 16 | 100 | 1,710 |  |
| 0806980F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.18 | 18 | 50 | 2,550 |  |
| 0807000F-STD | TUBETTO HES 1500V-FAETUBE-HES15 D.20 | 20 | 50 | 3,180 |  |