## Slide 1: Grassi FAG Arcanol per la lubrificazione di cuscinetti volventi

## Slide 2: Perchè una corretta lubrificazione è così importante ?
Lubrificazione
Chart: Cause di danneggiamento dei cuscinetti volventi
| Contaminazione | Lubrificante non adatto | Montaggio o manipolazione | Sovraccarico | Errori conseguenti | Difetti congeniti | Altro
Datenreihe 1 | 0.25 | 0.35 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.11

## Slide 3: Arcanol – cosa li differenzia
Lubrificazione
I grassi vengono sottoposti ad una serie di test nei nostril laboratori.
  Se I risultati corrispondono alle specifiche Schaeffler, i grassi sono accettati e prendono la denominazione Arcanol.
            Arcanol sigillo di qualità
OK per il fornitore
Qualità
Altri fornitori
Non OK per FAG:
Reso a fornitore
Bassa
Alta
FAG
NOK per il fornitore
Arcanol

## Slide 4: Arcanol – 3 anni per arrivare all'accettazione
2011
2010
2009
FAG definisce le specifiche di prodotto
(proprietà fisiche e pretazioni)
Lubrificazione
Ispezione delle proprietà fisiche di base
Test sui banchi prova dei cuscinetti volventi (prestazione)
il grasso riceve il sigillo Arcanol
Test
superato?
Nuono metodo di sviluppo
No
No
Si
Si
Nuovo metodo di sviluppo
Test
superato?

## Slide 5: Arcanol – assicurazione della qualità
Lubrificazione
Ispezioni all'entrata merce
(ispezioni delle proprietà fisiche)
Reso a fornitore
No
Si
Test di breve durata (100 - 500 ore) e di lunga durata (> 2,000 hrs.)
Reso a fornitore
No
Si
Sigillo di approvazione Arcanol confermato
Test
superato?
Test
superato?

## Slide 6: Banco prova FE8
Lubrificazione
Banco prova FE8
Test FE8 Test: decorso del momento di attrito e della temperatura. Determinazione della quota di usua e del grasso residuo

## Slide 7: Banco prova FE9
Lubrificazione
Banco prova FE9
Test FE9 Test: rilevazione della durata e determinazione della temperatura superiore d'impiego.

## Slide 8: Il corretto FAG ARCANOL per ogni appliczione
Grassi Multi-uso
  Grassi per carichi elevati
  Grassi per elevate remperature
  Grassi speciali
Manutenzione:
            Intervalli di manutenzione più estesi
            Riduzione delle quantità di rilubrificazione
            Minori rischi di rottura
Miglior funzionamento grazie a:
            Reduzione dell'attrito
            Migliore capacità di sopportare I carichi di esercizio
            Migliore capacità di operare ad elevate velocità
            Maggiore temperature limite
Lubrificazione

## Slide 9: Esigenze del cuscinetto
Lubrificazione
Cuscinetti differenti hanno esigenze differenti con riferimento a lubrificante ed additivi

## Slide 10: Il corretto FAG Arcanol
Lubrificazione
Grassi Multi-uso
Grassi per carichi elevati
Grassi per ampio campo di temperatura
Grassi speciali

## Slide 11: FAG Arcanol – Grassi multi-uso
Lubrificazione
MULTITOP:
  Grasso adatto per carichi elevati con additivi EP
  Basso attrito nell'avvio a basse temperature
  Elevato fattore di velocità (n*dm)
MULTI2
  Grasso universale per cuscinetti con diametro esterno fino a 62 mm
  Per cuscinetti a sfere in piccolo motori elettrici
  Adatto anche a basse temperature
MULTI3
  Grasso universale per cuscinetti con diametro esterno oltre i 62 mm
  Per cuscinetti a sfere in grandi motori elettrici
  Buon effetto tenuta
Grassi Multi-uso

## Slide 12: FAG Arcanol – grassi speciali
Lubrificazione
SPEED2,6
  Grasso per supporti mandrino (n * dm = 2,000,000)
  Grasso per machine utensili
  Grasso per strumentazioni
VIB3
  Grasso per elevate temperature ed elevati carichi
  Grasso per applicazioni con elevate vibrazioni od oscilalzioni
  Grasso per I sistemi di regolazione delle pale nelle turbine eoliche
FOOD2
  Grasso per applicazioni nell'industria alimentare
  Grasso con elevate resistenza all'acqua e buone caratteristiche meccaniche
  Grasso con buon effetto tenuta nei cuscinetti
CLEAN-M
  Grasso per applicazioni in camere bianche
  Grasso con ridotto contenuto di particelle
  Grasso con ottime caratteristiche meccaniche
Grassi speciali

## Slide 13: FAG Arcanol – per carichi elevati
Lubrificazione
LOAD150
  Grasso ad alte prestazioni per cuscinetti con contatto lineare
  Per cuscinetti lineari
  Grasso multi-uso per applicazioni automobilistiche
LOAD220
  Grasso per impieghi gravosi in ampio campo di velocità
  Per applicazioni con carichi vibranti
  Buona resistenza all'acqua
LOAD400
  Grasso per carichi molto elevati e basse velocità
  Per applicazioni con elevate carichi ad urto
  Per il cuscinetto principale di turbine eoliche
LOAD460
  Per cuscinetti con gabbie a perni nelle turbine eoliche
  Per avvii a bassa temperatura (clima freddo)
  Buona resistenza all'acqua ed alle vibrazioni
LOAD1000
  Grasso per carichi molto elevati
  Grasso per cuscinetti di grandi dimensioni
  Grasso per basse velocità e carichi ad urto
Grasso per carichi elevati

## Slide 14: FAG Arcanol – per elevate temperature
Lubrificazione
TEMP90
  Grasso per applicazioni con elevata temperatura continua
  Grasso per motori elettrici sottoposti a carichi elevati
  Grasso per frizioni e applicazioni automobilistiche
TEMP110
  Grasso per machine elettriche con elevato campo di temperatura
  Grasso per ventilatori e calandre
  Grasso per carichi medi ed elevati
TEMP120
  Grasso per applicazioni con elevate temperature continua
  Grasso per applicazioni con carichi elevati
  Grasso per impianti di colata continua, ventilator a caldo e fornaci
TEMP200
  Grasso per elevate temperature e per carichi elevati
  Grasso per rotelle di forni e compressor a pistoni
  Grasso per ambiente chimicamente aggressivo
Grasso per elevate temperature

## Slide 15: Arcanol MULTITOP
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 50 °C to + 140 °C | 
Temperatura continua superiore | 80°C | 
Viscosità olio base | at 40°C at 100°C | 82 mm²/s 12,5 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 800.000 mm/min | 350.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Laminatoi Mcchine edili Autoveicoli Macchine utensili | 
Adatto per | Velocità elevate Carichi elevati Temperature alte e basse | 
Sigle:
ARCANOL-MULTITOP-250G
ARCANOL-MULTITOP-400G
ARCANOL-MULTITOP-1KG
ARCANOL-MULTITOP-5KG
ARCANOL-MULTITOP-12;5KG
ARCANOL-MULTITOP-25KG
ARCANOL-MULTITOP-180KG

## Slide 16: Arcanol MULTI2
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 120 °C | 
Temperatura continua superiore | 75°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 68 | 68 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 500.000 mm/min | 250.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Laminatoi Mcchine edili Autoveicoli Macchine utensili | 
Adatto per | Velocità elevate Carichi elevati Temperature alte e basse | 
Sigle:
ARCANOL-MULTI2-20G
ARCANOL-MULTI2-250G
ARCANOL-MULTI2-400G
ARCANOL-MULTI2-1KG
ARCANOL-MULTI2-5KG
ARCANOL-MULTI2-12;5KG
ARCANOL-MULTI2-25KG
ARCANOL-MULTI2-180KG

## Slide 17: Arcanol MULTI3
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 120 °C | 
Temperatura continua superiore | 75°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 68 | 68 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 - 3 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 500.000 mm/min | 250.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Grandi motori elettrici Macchine agricole e macchine edili Ventilatori | 
Adatto per | Cuscinetti di grandi dimensioni | 
Sigle:
ARCANOL-MULTI3-20G
ARCANOL-MULTI3-250G
ARCANOL-MULTI3-400G
ARCANOL-MULTI3-1KG
ARCANOL-MULTI3-5KG
ARCANOL-MULTI3-12;5KG
ARCANOL-MULTI3-25KG
ARCANOL-MULTI3-180KG

## Slide 18: Arcanol LOAD150
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 20 °C to + 140 °C | 
Temperatura continua superiore | 90°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 150 | 150 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 - 3 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 500.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Macchine utensili | 
Adatto per | Carichi elevati Wide Campo di velocitàs Movimenti oscillanti | 
Sigla:
ARCANOL-LOAD150-400G
ARCANOL-LOAD150-1KG
ARCANOL-LOAD150-12;5KG
ARCANOL-LOAD150-50KG

## Slide 19: Arcanol LOAD220
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 20 °C to + 140 °C | 
Temperatura continua superiore | 80°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 220 | 220 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 1 – 2, 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 500.000 mm/min | 300.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Rolling mill facilities Paper machines Rail vehicles | 
Adatto per | Carichi elevati Wide Campo di velocitàs High humidity levels | 
Sigla:
ARCANOL-LOAD220-400G
ARCANOL-LOAD220-1KG
ARCANOL-LOAD220-12;5KG
ARCANOL-LOAD220-25KG
ARCANOL-LOAD220-180KG

## Slide 20: Arcanol LOAD400
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 40 °C to + 130 °C | 
Temperatura continua superiore | 80°C | 
Viscosità olio base | at 40°C at 100°C | 400 mm²/s 27 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 400.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Macchine estrattive Macchine per l'edilizia Turbile eoliche | 
Adatto per | Carichi molto elevati Temperature medie Velocità medie | 
Sigle:
ARCANOL-LOAD400-400G
ARCANOL-LOAD400-1KG
ARCANOL-LOAD400-5KG
ARCANOL-LOAD400-12;5KG
ARCANOL-LOAD400-25KG
ARCANOL-LOAD400-50KG
ARCANOL-LOAD400-180KG

## Slide 21: Arcanol LOAD460
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 40 °C to + 130 °C | 
Temperatura continua superiore | 80°C | 
Viscosità olio base | at 40°C at 100°C | 400 mm²/s 25,8 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 1 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 400.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Cuscinettti volventi con gabbia a perni | 
Adatto per | Carichi molto elevati Temperature medie Velocità medie | 
Sigle:
ARCANOL-LOAD460-400G
ARCANOL-LOAD460-1KG
ARCANOL-LOAD460-5KG
ARCANOL-LOAD460-12;5KG
ARCANOL-LOAD460-25KG
ARCANOL-LOAD460-50KG
ARCANOL-LOAD460-180KG

## Slide 22: Arcanol LOAD1000
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 20 °C to + 120 °C | 
Temperatura continua superiore | 80°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 1000 | 1000 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 300.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Macchine estrattive Macchine per l'edilizia Preferibilimente per carichi ad urto e per cuscinetti di grandi dimensioni | 
Adatto per | Carichi molto elevati Temperature medie Basse velocità | 
Sigle:
ARCANOL-LOAD1000-5KG
ARCANOL-LOAD1000-25KG
ARCANOL-LOAD1000-50KG
ARCANOL-LOAD1000-180KG

## Slide 23: Arcanol TEMP90
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 140 °C | 
Temperatura continua superiore | 90°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 100 | 100 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 500.000 mm/min | 250.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Frizioni Motori elettrici Autoveicoli | 
Adatto per | Elevate temperature Alti carichi | 
Sigle:
ARCANOL-TEMP90-20G
ARCANOL-TEMP90-400G
ARCANOL-TEMP90-1KG
ARCANOL-TEMP90-5KG
ARCANOL-TEMP90-25KG
ARCANOL-TEMP90-180KG

## Slide 24: Arcanol TEMP110
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 40 °C to + 160 °C | 
Temperatura continua superiore | 110°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 68 | 68 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 500.000 mm/min | 250.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Apparecchi elettrici Autoveicoli | 
Adatto per | Temperature elevate Alte velocità | 
Sigle:
ARCANOL-TEMP110-400G
ARCANOL-TEMP110-1KG
ARCANOL-TEMP110-50KG

## Slide 25: Arcanol TEMP120
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 180 °C | 
Temperatura continua superiore | 120°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 460 | 460 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 300.000 mm/min | 150.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Impianti di colata continua Macchine per la carta | 
Adatto per | Temperature elevate Carichi elevati | 
Sigle:
ARCANOL-TEMP120-1KG
ARCANOL-TEMP120-5KG
ARCANOL-TEMP120-25KG

## Slide 26: Arcanol TEMP200
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 250 °C | 
Temperatura continua superiore | 200°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 220 | 220 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 300.000 mm/min | 150.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Rotelle di machine da forno Compressori a pistoni Forni Impianti chimici | 
Adatto per | Temperature molto elevate Ambienti chimicamente aggressive | 
Sigle:
ARCANOL-TEMP200-70G
ARCANOL-TEMP200-1KG

## Slide 27: Arcanol SPEED2,6
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 40 °C to + 120 °C | 
Temperatura continua superiore | 80°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 22 | 22 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 - 3 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 2.000.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Macchine utensili Supporti mandrino Strumentazioni | 
Adatto per | Elevate velocità Bassse temperature | 
Sigle:
ARCANOL-SPEED2,6-250G
ARCANOL-SPEED2,6-400G
ARCANOL-SPEED2,6-1KG
ARCANOL-SPEED2,6-25KG

## Slide 28: Arcanol VIB3
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 140 °C | 
Temperatura continua superiore | 90°C | 
Viscosità olio base | ISO VG 150 | 150 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 3 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 350.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Sistemi per la regolazione delle pale di turbine eoliche Macchina da imballaggios Veicoli ferroviari | 
Adatto per | Alte temperature Alti carichi Movimenti oscillanti | 
Sigle:
ARCANOL-VIB3-400G
ARCANOL-VIB3-1KG
ARCANOL-VIB3-5KG
ARCANOL-VIB3-25KG
ARCANOL-VIB3-50KG

## Slide 29: Arcanol FOOD2
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 120 °C | 
Temperatura continua superiore | 70°C | 
Viscosità olio base | a 40°C at 100°C | 150 mm²/s 18 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 400.000 mm/min | 200.000 mm/min
Applicazioni tipiche | Impianti di riempimento Impianti di produzione Impianti di convogliamento | 
Adatto per | Applicazioni in campo alimentare | 
Sigle:
ARCANOL-FOOD2-400G
ARCANOL-FOOD2-1KG
ARCANOL-FOOD2-12,5KG
ARCANOL-FOOD2-25KG

## Slide 30: Arcanol CLEAN-M
Lubrificazione
Campo di temperatura | - 30 °C to + 180 °C | 
Temperatura continua superiore | 90°C | 
Viscosità olio base | a 40°C a 100°C | 103 mm²/s 12,8 mm²/s
Consistenza (classe NLGI) | 2 | 
Campo di velocità | Cuscinetti a sfere & Cuscinetti a rulli cilindrici | Altri cuscinetti
Fattore di velocità n*dm | 850.000 mm/min | 
Applicazioni tipiche | Impianti di produzione Impianti di convogliamento | 
Adatto per | Applicazioni nell'industria medicale, ambiente asettico |