Ghisa

|  |  |
| --- | --- |
| Tempi min | Temperatura °C |
| 15 | 300 |
| 30 | 350 |
| 60 | 460 |
| 180 | 460 |
| 120 | 460 |
| Gas gradino 5 | 0 |
| Inceneritore | 1 |

Alluminio

|  |  |
| --- | --- |
| Tempi min | Temperatura °C |
| 15 | 300 |
| 30 | 350 |
| 60 | 400 |
| 180 | 400 |
| 120 | 400 |
| Gas gradino 5 | 0 |
| Inceneritore | 1 |

Consiglio:

se non si hanno buoni risultati: prima aumentare il tempo del gradino 4 successivamente se non si hanno buoni risultati aumentare la temperatura dei gradini 3-4-5

posizionare i motori di taglia maggiore vicino al postcombustore, fondo del forno

tenere i motori di alluminio a 30cm circa dal fondo del forno

*Best Regards,*

*Eng.* ***Davide Casoni***

